## Slide 1
Effect of PAA and CMC/SBR binder on Electrochemical Performance for Silicon – Graphite Anode
에너지 신소재 6조
21800226 노윤기
21900610 임순호
21900258 문현호
21900416 안견힐
22100034 고은지

## Slide 2
목차
3
실험 결과 분석
2
실험 과정
4
실험 실패
원인 고찰
1
실험 목표
5
의의와 한계

## Slide 3: 1. 실험 목표

## Slide 4
활물질(Silicon & Graphite)에 CMC/SBR과 PAA를 사용하였을 때의 배터리 성능 비교
01. 실험 목표
실험 목표

## Slide 5
01. 실험 목표
가설 설정
장점
문제
목표
PAA 높은 기계적 강도
Si음극재 부피 팽창 문제 해결
high specific capacity & duration
단점
낮은 접착력으로 접착제 역할을 잘못함
From 사전 준비 논문

## Slide 6: 2. 실험 과정

## Slide 7
02. 실험 과정
Graphite 1.5g
+
Silicon 1.5g
+
Super–P 0.375g
활물질 / 바인더 [ 3.375g ]
+
CMC / SBR
[ 26.25g / 0.28125g ]
활물질 / 바인더 [ 3.375g ]
PAA
[ 4.6875g ]
<슬러리 코팅>
<코인셀 제작>
동일한 조건
활물질 / 바인더 [ 3.375g ]
+
활물질 / 바인더 [ 3.375g ]
+
전극 건조

## Slide 8
02. 실험 과정
Silicon[1.5g]
+
Graphite[1.5g]
Silicon / Graphite [3g]
+
Super-P [0.375g]
Dry Mixing
[1 min, 2,000rpm]

## Slide 9
02. 실험 과정
활물질+도전재+CMC 10g
활물질 + 도전재 + CMC 20g
활물질 + 도전재 + CMC 26.25g + SBR 0.28125g
Hand mixing
Hand & Thinky
Hand & Thinky
29.90625
CMC/SBR Slurry

## Slide 10
02. 실험 과정
활물질+도전재+PAA 2.3g+물 0.8g
활물질 + 도전재 + PAA 4.6875g
Hand & Thincky
Hand & Thincky
고형분 : 57%
PAA Slurry

## Slide 11
02. 실험 과정
< CMC / SBR >
< PAA >
전극판 비교

## Slide 12: 3. 실험 결과 분석
PAA & CMC/SBR

## Slide 13
03. 실험 결과 분석
PAA SEI formation
#Formation #SEI layer #Charge #Discharge
실험 결과 분석
〮쿨롱 효율 : 최근에 충전을 완료한 용량이 바로 그 전에 충전을 완료한 용량과 대비해 차지하는 비율
Cycle | 쿨롱 효율
#1 | 86%
#2 | 93%
쿨롱 효율 상승
SEI 층이 생성됨을 확인
SEI 층이 리튬이온 외 다른 불순물이 이동하는 것을 막아주기 때문
Notes: 따라서 초기효율이 좋다고 해서 이어지는 효율도 좋아질거라 확신 못함

## Slide 14
03. 실험 결과 분석
C rate 결과 비교
PAA C-rate result
본 실험 결과
논문 실험 결과
“변동의 폭이 논문 실험결과 보다 훨씬 크다”
셀 문제 인식
PAA C- rate 계산값
Cycle3=0.26C
Cycle4=0.83C
Cycle5=1.6C
64%감소
59%감소

## Slide 15
03. 실험 결과 분석
PAA Cycle result
논문 실험 결과
본 실험 결과
C rate 결과 비교
“싸이클에 따른 수명 또한 전기적 특성이 매우 나쁨”
추세선
셀 문제 인식

## Slide 16
CMC SEI formation
#Formation #Charge #Discharge #SEI layer
 ”셀이상으로 실험결과 분석 불가“
03. 실험 결과 분석
본 실험 결과 분석
Cycle | Capacity
#1 | 194 [mAh/g]
#2 | N/A

## Slide 17
03. 실험 결과 분석
CMC C-rate result & Cycle result
“0”에 가까운 용량범위에 있다.  무의미한 결과

## Slide 18
01. 실험 목표
가설 확인
PAA가 CMC보다 Si/Graphite 음극에서 높은
Capacity와 Duration을 가짐.
비교대상인 CMC/SBR의 코인셀이 기능하지 못함
가설
결과

## Slide 19: 4. 실험 실패 원인 고찰
PAA & CMC/SBR

## Slide 20
CMC/SBR실험 실패 원인 (1) – 슬러리 알갱이
04. 실험 실패 원인 고찰 및 개선 방안
< 알갱이가 생긴 원인 >
1. 처음 CMC 10g 첨가 후 믹싱 과정에서 Thincky mixer 사용하지 않음.
2. 낮은 숙련도로 인한 불완전한 믹싱
그러나 슬러리 알갱이가 충방전이 안되는 원인이 될 수 없다.
<CMC/SBR + Silicon/Graphite>
particle
 | Total CMC | SBR | 고형분 | Mixing method
1st mixing | 10 [g] | 0 | 26.29 [%] | Hand
2nd mixing | 20 [g] | 0 | 15.50 [%] | Hand + Thincky
3rd mixing | 26.25 [g] | 0.28125 [g] | 12.70 [%] | Hand + Thincky

## Slide 21
CMC/SBR실험 실패 원인 (2) – 코인 셀 손상
04. 실험 실패 원인 고찰 및 개선 방안
< 코인 셀 손상이 일어난 이유 >
펀치를 사용하여 코인셀 조립 중 상하단부가 벌어짐
전해액 손실
리튬 이온의 이동 제한
충방전이 일어나지 않음

## Slide 22
PAA 실험 실패 원인 (3) – 구리판과 Slurry가 분리된 이유
04. 실험 실패 원인 고찰 및 개선 방안
< Fig.1 PAA의 부착성 >
< Fig.2 PAA의 상분리성 >
가설 1. PAA의 구리판과 낮은 부착성
가설 2. PAA 높은 상분리 특성
가설 3. 일정한 건조가 이뤄지지 않음. 전극 겉면에서 건조가 많이 일어남.
가설 4. 고온(100도)에서의 건조

## Slide 23: 5. 의의 및 한계

## Slide 24
의의
05. 의의 및 한계
바인더 상태에 따른 알맞은 실험 방법 택하기
소재를 나눠서 넣을 때 thincky mixer 에 돌린다
중간 중간에 고형분 확인
건조 할 때 적당한 시간, 온도를 설정 및 점검
슬러리 제작 과정에서 믹싱의 중요성
​바인더 나눠서 첨가​
고형분 계산의 중요성​
첨가량 결정​
실험 순서의 중요성 ​
어떤 재료를 먼저 넣을 것인가?​